# Таблица материалов по производителям

Перекрестная таблица марок материалов Mn-Zn ферритовых сердечников по производителям ферритов.

| Материал | P2 | P3 | P4 | P5 | HQ2K | H3K | H5K | H6K | H7K | H10K | H12K | H15K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| μi | 2500 | 2300 | 2200 | 1400 | 2000 | 3000 | 5000 | 6000 | 7000 | 10000 | 12000 | 15000 |
| TDK | PC30 | PC40 | PC44 | PC50 PC47 | H6B H6K | H7C2 | H7A | H1B | H1D | H5C2 | H5D | H5C3 |
| FDK | 6H10 | 6H20 | 6H40 | 7H10 | - | - | - | 2H06 | 2H07 | 2H010 | 2H012 | 2H015 |